BESTEKBESCHRIJVINGEN

METSELWERKCONSOLES

Metselwerkconsoles

Het parementmetselwerk dient opgevangen te worden:


· om de 3 verdiepingen, volgens de norm NBN - B24 - 401


· boven grote gevelopeningen

· wanneer uit bouwfysisch oogpunt het parament niet op de fundering of uitkragende vloerplaat kan steunen

· wanneer een vloer-, terras- of balkonplaat niet belast mag worden door het gevelmetselwerk 
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Voor de opvang van het metselwerk wordt bij kleinere raamoverspanningen een L-profiel gebruikt, dat aan beide kanten wordt opgelegd op het metselwerk.  De L-profielen worden uitgevoerd in verzinkt staal / roestvast staal 1.4301 (AISI 304) / roestvast staal 1.4571/1.4401/1.4404 (AISI 316 Ti / AISI 316 / AISI 316 L).
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Bij grotere overspanningen worden regelbare metselwerkconsoles gebruikt.  Deze laten een doorlopende spouw toe, waardoor de plaatsing van een aaneensluitende thermische isolatie met een minimum aan koudebruggen mogelijk wordt.  Er dient een spouw voorzien te worden van minstens 6 cm.  De metselwerkconsoles worden uitgevoerd in verzinkt staal / roestvast staal 1.4301 (AISI 304) / roestvast staal 1.4571/1.4401/1.4404 (AISI 316 Ti / AISI 316 / AISI 316 L).
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Bij gebruik van regelbare metselwerkconsoles wordt de verticale last van het gevelmetselwerk opgenomen door speciale consoleankers. Deze bestaan uit een trapezoïdaal platstaal met opgelaste drukverdeelplaat, gelast aan een in U-vorm geplooid platstaal met vertandingen in de rug. Hierin grijpt een gebogen stelwig met schuin slipgat. Deze combinatie laat enerzijds een traploze hoogteregeling toe van 7 cm, anderzijds zorgt ze voor een stabiele krachtoverdracht (de bevestiging wordt niet belast op buiging maar op afschuiving).  

In de trapeziumvormige plaat wordt een horizontaal hoekprofiel gelast, dat fungeert als draagvlak voor het metselwerk.  Eventueel kan er een verlaging voorzien worden, om metselwerk op te vangen dat zich lager bevindt dan de achterliggende draagstructuur.

De metselwerkconsoles worden bevestigd aan een betonnen draagstructuur.  Deze draagstructuur dient hieraan aangepast te zijn.  De verankering kan gebeuren d.m.v. vooraf ingebetonneerde ankerrails met bijhorende hamerkopbouten (voor bijkomende zijdelingse regeling) of d.m.v. in te boren chemische ankers of expansiebouten.  Een speciale U-plaat grijpt om de 2 verticale benen van het U-vormig platstaal, om te voorkomen dat dit platstaal zich bij bevestiging opent.  De rand-en asafstanden van de gebruikte verankering dienen - overeenkomstig de technische richtlijnen van de fabrikant - gerespecteerd te worden. 
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De metselwerkopvang kan zichtbaar of onzichtbaar gebeuren.  
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De onzichtbare bevestiging van een kantlaag gebeurt d.m.v. rollaagbeugels, die in de verticale voegen van de kantlaag met mortel verankerd worden.  Deze beugels zijn zo geplooid dat de uiteinden aan het hoekprofiel gehaakt kunnen worden.  Er worden 4 à 5 beugels per lopende meter voorzien. Tevens wordt aangeraden de rollagen te voorzien van wapeningsstaven doorheen de stenen.  Deze overbruggen telkens de afstand tussen 2 à 3 beugels. 

Bij grotere dagkanten dienen - indien noodzakelijk - bijkomende maatregelen getroffen te worden om deze stenen op te vangen.

Gedurende de montage dienen de metselwerkconsoles ondersteund te worden.  Deze ondersteuning dient onder de volledige console voorzien te worden en mag dus niet puntgewijs zijn.  Ze mag pas verwijderd worden na volledige uitharding van de mortel.  

De voeg ter plaatse van een metselwerkopvang dient voorzien te worden van een elastische voegvulling.  
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